土木工程材料习题集

第一章材料的基本性质

一、填空

1、当材料的体积密度与密度相同时，说明该材料                        。

2、材料的耐水性用                        表示。

3、对于开口微孔材料，当其孔隙率增大时，材料的密度                        。

4、软化系数大于                        材料认为是耐水的。

5、对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时，材料的吸水性                        。

6、评价材料是否轻质高强的指标为                        。

7、对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时，材料抗冻性                        。

8、脆性材料最宜承受                        力。

9、材料的亲水性与憎水性用                        来表示。

10、当材料的孔隙率一定时，孔隙尺寸愈小，保温性能愈                        。

11、材料的吸湿性用                        来表示。

12、材料的弹性模量反映材料的                        的能力。

13、含水率为1%的湿砂202克，其中含水为                        克。

14、材料的强度的确定视材料的种类的不同面而不同，对于韧性材料是以              作为指标的。

15、选择建筑物围护结构的材料时，应选用导热系数较_      的材料，保证良好的室内气候环境。

16、材料的强度的确定视材料的种类的不同面而不同，对于脆性材料是以                作为强度的。

17、保温隔热材料应选择导热系数                        的材料。

18、一般来说，材料含水时比其于燥时的强度                        。

19、比强度是衡量                        的指标。

20、材料的开口孔隙率越大，则材料的吸声性                        。

二、名词解释
1、密度2、表观密度3堆积密度4、孔隙率5、密实度6、体积密度7、空隙率8、填充率9、吸湿性10、吸水性11、含水率12、质量含水率13、体积含水率14、耐水性15、软化系数16、抗渗性17、抗冻性18、强度19、比强度20、弹性21、塑性22、脆性23、韧性24、硬度25、耐磨性26、亲水性材料27、憎水性材料28、干燥状态29、气干状态30、饱和面干状态31、润湿状态32、热容量33、导热性34、比热35、耐热性36、耐燃性

三、判断

1、对于任何一种材料，其密度都大于其体积密度。（   ）

2、将某种含孔材料分别置于不同的环境中，所测得密度值中以干燥状态下的密度值最小。（   ）

3、材料的含水率越高，其表观密度越大。（   ）

4、具有粗大或封闭孔隙的材料，其吸水率小，而具有细小或连通孔隙的材料吸水率大。（   ）

5、材料的孔隙率越大，吸水率越高。（   ）、

6、凡是含孔材料其体积吸水率都不能为零。（   ）

7、孔隙率相同、成分相同的材料，具有粗大开口孔隙的较具有细小开口孔隙的吸水率大。（   ）

8、材料的吸湿性用含水率来表示。（   ）

9、孔隙率大的材料，其耐水性不一定不好。（   ）

10、材料的抗渗性主要决定于材料的密实度和孔隙特征。（   ）

11、同种材料，其孔隙率越大，抗冻性越差。（   ）

12、软化系数越大，说明材料的抗渗性越好。（   ）

13、软化系数越大的材料，长期受水作用后，其强度降低越多。（   ）

14、在进行材料抗压强度试验时，大试件较小试件的试验结果值偏小。（   ）

15、对保温材料，若厚度增加可提高其保温效果，故墙体材料的导热系数降低。（   ）

16、材料受潮后，其保温隔热性能降低。（   ）

17、对孔隙率相同的同种的材料，孔隙细微或封闭的材料其保温性能好，面孔隙大且连通的材料保温性能差些。（   ）

18、绝热材料与吸声材料一样，都需要孔隙结构为封闭孔隙。（   ）

19、耐燃性好的材料耐火性一定好。（   ）

20、比强度是材料轻质高强的指标。（   ）

21、材料的比强度值越小，说明该材料愈是轻质高强。（   ）

四、 单选题

1、对于某材料来说无论环境怎样变化，其（     ）都是一个定值。

A 强度     B密度      C 导热系数      D 平衡含水率

2、某材料含水率与环境平衡时的抗压强度为40Mpa，干燥时抗压强度为42Mpa，吸水饱和时抗压强度为39Mpa，则材料的软化系数为（     ）。

A 0.93      B 0.91     C 0.83      D 0.76

3、降低同一种材料的密实度，则其抗冻性（     ）。

A 提高      B 不变      C 降低      D 不一定降低

4、含水率4%的砂100克，其中干砂重（     ）克。

A 94.15       B 95.25       C 96.15       D 97.35

5、下列材料中可用作承重结构的为（     ）。
A 加气混凝土         B 塑料       C 石膏板        D 轻骨料混凝土

6、材料抗渗性的指标为（     ）。
A 软化系数        B 渗透系数       C 抗渗指标        D 吸水率

7、用于吸声的材料，要求其具有（     ）孔隙的多孔结构材料，吸声效果最好。

A 大孔     B 内部连通而表面封死     C 封闭小孔     D 开放连通

8、原材料品质完全相同的4组混凝土试件，它们的表观密度分别为2360、2400、2440及2480kg/m3，通常其强度最高的是表观密度为（     ）kg/m3的那一组。

A 2360        B 2400        C 2440       D 2480

9、、某一材料的下列指标中为常数的是（     ）。

A 密度      B 表观密度      C 导热系数      D 强度

10、评价材料抵抗水的破坏能力的指标是（     ）。
A 抗渗等级       B抗冻等级         C渗透系数        D软化系数

五、问答题

1、简述孔隙及孔隙特征对材料强度、表观密度、吸水性、抗渗性、抗冻性的影响。

2、于开口微孔材料，当其孔隙率增大时，材料的密度、吸水性、抗冻性、导热性、强度分别怎样变化？

3、何为材料的耐久性？包括哪些内容？

4、脆性材料与韧性材料有何区别？在使用时应注意哪些问题？

5、某石材在气干、绝干、水饱和情况下测得的抗压强度分别为174，178，165MPa，求该石材的软化系数，并判断该石材可否用于水下工程。

六、计算题（共15分）

1、某石灰岩的密度为2.68 g/cm3，孔隙率为1.5%，今将石灰岩破碎成碎石，碎石的堆积密度为1520kg/m3，求此碎石的表观密度和空隙率。

2、料的密度为2.68g/cm3，表观密度为2.34 g/cm3，720克绝干的该材料浸水饱和后擦干表面并测得质量为740克。求该材料的孔隙率、质量吸水率、体积吸水率、开口孔隙率、闭口孔隙率。(假定开口孔全可充满水)

3、将卵石洗净并吸水饱和后，用布擦干表面称1005g，将其装入广口瓶内加满水称其总重为2475g，广口瓶盛满水重为1840Gr，经烘干后称其重为1000g，试问上述条件可求得卵石的哪些相关值？各是多少？

4、已知某材料的密度为2.50g/cm3, 表观密度为2.00g/cm3,材料质量吸水率为9%。试求该材料的孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率。

5、一块普通标准粘土砖，烘干后质量为2420g，吸水饱和后为2640g，将其烘干磨细后取50g用李氏瓶测其体积为19.2 cm3，求该砖的开口孔隙率和闭口孔隙率。

6、一块普通标准粘土砖，烘干后质量为2500g，吸水饱和湿重为2900g，其密度为2.7 cm3，求该砖的表观密度、孔隙率、质量吸水率和体积吸水率。

第二章气硬性胶凝材料

一、填空

1、与建筑石灰相比，建筑石膏凝硬化后体积             。

2、石膏板不能用作外墙板的主要原因是由于它的                        。

3、水玻璃硬化后的主要化学组成是                        。

4、石灰的陈伏处理主要是为了消除                        的危害。

5、建筑石膏的化学成分为                        。

6、生石灰的化学成分为                        。

7、熟石灰的化学成分为                        的。

8、水玻璃的模数越大，则水玻璃的粘度越                        。

9、石灰熟化时放出大量                        。

10、在石灰应用中常掺入纸筋、麻刀或砂子，是为了避免硬化后而产生的                 。

二、名词解释

1、胶凝材料2、水硬性胶凝材料3、过火石灰4、欠火石灰

三、判断

1、气硬性胶凝材料，既能在空气中硬化又能在水中硬化。（   ）

2、水硬性胶凝材料，只能在水中硬化。（   ）

3、生石灰使用前的陈伏处理是为了消除欠火石灰。（   ）

4、生石灰硬化时体积产生收缩。（   ）

5、三合土可用于建筑物基础、路面和地面的垫层。（   ）

6、建筑石膏制品具有一定的调温调湿性。（   ）

7、建筑石膏制品防火性能良好，可以在高温条件下长期使用。 （   ）

8、因石膏制品具有防火性，所以石膏板特别适合在高温环境使用。（   ）

9、石膏硬化时体积不产生收缩。（   ）

10、水玻璃硬化后耐水性好，因此可以涂刷在石膏制品的表面，以提高石膏制品的耐久性。（   ）

四、 单选题

1、高强石膏是指低温煅烧石膏中的（     ）。

A   α- CaSO4·1/2H2O     B  β- CaSO4·1/2H2O      C   CaSO4·2H2O      D CaSO4

2、建筑石膏是指低温煅烧石膏中的（     ）。

A   α- CaSO4·1/2H2O     B  β- CaSO4·1/2H2O      C   CaSO4·2H2O      D CaSO4

3、石灰在应时不能单独应用，因为（     ）。

A 熟化时体积膨胀破坏  B硬化时体积收缩破坏  C 过火石灰的危害   D欠火石灰的危害

4、试分析下列工程，那些工程不适用于选用石膏和石膏制品（     ）。

A 影剧院     B冷库内的墙贴面      C 非承重隔墙板      D 天花板

5、水玻璃在空气中硬化很慢，通常一定要加入促硬剂才能正常硬化，其用的硬化剂是（     ）。

A   NaF     B  NaSO4      C   NaSiF6      D NaCl

6、石膏制品的特性中正确的为（     ）。
A凝结硬化慢       B 耐火性差         C耐水性差      D 强度高

7、具有调节室内湿度功能的材料为（     ）。
A 石膏           B 石灰             C 膨胀水泥       D 水玻璃
8、石灰熟化过程中的陈伏是为了（     ）。

A  利于结晶    B  蒸发多余水分  C  消除过火石灰的危害  D  降低发热量

9、为减小石灰硬化过程中的收缩，可以（     ）。
A 加大用水量       B 减少单位用水量    C 加入麻刀、纸筋       D 加入水泥

五、问答题

1、石灰具有哪些特点及用途？

2、生石灰在熟化时为什么需要陈伏两周以上？为什么在陈伏时需在熟石灰表面保留一层水？

3、石膏制品主要有哪些?

4、建筑石膏的特性及应用。

5、水玻璃的特性及用途。

第三章水泥

一、填空

1、普通水泥的细度用                                  表示。

2、改变硅酸盐水泥的矿物组成可制具有不同特性的水泥，降低                      矿物的含量可制得中、低热水泥。

3、硅酸盐水泥的细度用                        表示。

4、硅酸盐水泥的矿物中对水泥后期强度提高有较大影响的是                     矿物。

5、硅酸盐水泥的终凝结时间为不迟于                        。

6、活性混合材的主要化学成分是                        。

7、普通水泥的终凝结时间为不迟于                        。

8、水泥的水化热高有利于                        施工。

9、按国家标准的规定，硅酸盐水泥的初凝时间应满足                        。

10、水泥的水化热高不利于                        施工。

11、生产硅酸盐水泥时掺入适量石膏的目的是起                         作用。

12、高铝水泥不宜用于长期                        的结构。

13、与硅酸盐水泥相比，火山灰水泥的水化热                        。

14、高铝水泥不能与硅酸盐水泥混合使用，否则会出现                    而无法施工。

15、与硅酸盐水泥相比,火山灰水泥的耐软水能力                        。

16、高铝水泥不宜用于                        养护。

17、但当石膏掺量过多时，易导致水泥的                         不合格。

18、硅酸盐水泥的强度等级是以                        确定的。

19、普通水泥的细度用                                  表示。

20、改变硅酸盐水泥的矿物组成可制具有不同特性的水泥，降低                     矿物的含量可制得中、低热水泥。

21、改变硅酸盐水泥的矿物组成可制具有不同特性的水泥，提高                     矿物的含量可制得快硬水泥。

22、矿渣硅酸盐水泥的代号为                        。

二、名词解释
1、安定性2、活性混合材料3、非活性混合材料4、水泥石腐蚀

三、判断

1、粒化高炉矿渣是一种非活性混合材料。 （   ）

2、水泥强度的确定是以其28天为最后龄期强度，但28天后强度是继续增长的。（   ）

3、硅酸盐水泥不适用于有防腐要求的混凝土工程。（   ）

4、硅酸盐水泥抗冻性好，因此特别适用于冬季施工。（   ）

5、硅酸盐水泥的耐磨性优于粉煤灰水泥。（   ）

6、我国北方有低浓度硫酸盐侵蚀的混凝土工程宜优先选用矿渣水泥。（   ）

7、有抗渗性要求的混凝土不宜选用矿渣硅酸盐水泥。（   ）

8、粉煤灰水泥与硅酸盐水泥相比，因为掺入了大量的混合材，故其强度也降低了。（   ）

9、火山灰水泥适合于有抗渗要求的混凝土工程。（   ）

10、火山灰水泥虽然耐热性差，但可用于蒸汽养护。（   ）

11、火山灰水泥由于其标准稠度用水量大，而水泥水化的需水量是一定的，故其抗渗性差。（   ）

12、水泥的强度等级不符合标准可以降低等级使用。（   ）

13、强度不合格的水泥应作废品处理。 （   ）

14、普通水泥的细度不合格时，水泥为废品。 （   ）

15、水泥的体积安定性不合格可以降低等级使用。（   ）

16、体积安定性不合格的水泥在空气中放置一段时间后，安定性可能合格了。（   ）

17、体积安定性检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。（   ）

18、强度检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。（   ）

19、水泥储存超过三个月，应重新检测，才能决定如何使用。（   ）

20、高铝水泥的水化热大,不能用于大体积混凝土施工。（   ）

四、 单选题

1、下列那种工程中宜优先选用硅酸盐水泥（     ）。

A地下室混凝土预     B 耐碱混凝土    C 耐酸混凝土     D 应力混凝土

2、国家规范中规定，水泥（     ）检验不合格，需作废品处理。

A  强度          B  细度         C  初凝时间          D  终凝时间

3、在水泥中掺入部分优质生石灰，由于生石灰消解时体积膨胀（     ）。

A 会使水泥安定性不良  B 会使水泥无法正常凝结  C 对水泥安定性没有影响   D对水泥凝结没有影响。

4、下列材料中可用于配制耐热混凝土(900℃)的是（     ）。

A 矿渣水泥     B 硅酸盐水泥              C 普通水泥         D 高铝水泥

5、地上水塔工程宜选用（     ）。
A 火山灰水泥      B 矿渣水泥       C 普通水泥       D 粉煤灰水泥
6、在施工中为了加快水泥的凝结速度，可加入适量的（     ）。

A  石灰          B  石膏         C  NaCl          D  NaOH

7、下列水泥中，耐磨性最好的是（     ）。
A 硅酸盐水泥       B 粉煤灰水泥       C 矿渣水泥    D 火山灰水泥

8、硅酸盐水泥熟料矿物中，水化热最高的是（     ）。

A C3S          B C2S           C C3A          D C4AF

9、在江河桥梁建设中，不宜选用（     ）水泥拌制混凝土。

A 矿渣水泥        B  普通水泥          C  粉煤灰水泥         D 火山灰水泥

10、六大常用水泥的初凝时间均不得早于（     ）。

A、30min  B、35min  C、40min  D、45min  E、50min  F、60min

11、为了加快模具的周转，生产混凝土预制构件时，常用蒸汽养护的方法，在此条件下，应选择（     ）水泥拌制混凝土。

A  硅酸盐水泥        B  普通水泥          C  矿渣水泥         D 高铝水泥

12、在正常条件下，通用水泥的使用有效期限为（     ）月。

A  3          B  6         C  9          D  12

13、高层建筑基础工程的混凝土宜优先选用（     ）。

A 普通水泥      B 火山灰水泥         C 粉煤灰水泥     D矿渣水泥

14、水泥的有效贮存期为（     ）。

A 1个月          B 3个月           C 6个月           D 9个月

15、干燥环境中有抗裂要求的混凝土宜选择的水泥是（     ）。
A 矿渣水泥        B 普通水泥          C 粉煤灰水泥         D 火山灰水泥
16、冬季施工混凝土结构工程优先选用的水泥（     ）。

A 硅酸盐水泥  B 普通硅酸盐水泥  C 矿渣硅酸盐水泥  D 火山灰质硅酸盐水泥

17、检验水泥中f-CaO是否过量常是通过（     ）。
A 压蒸法          B 长期温水中    C 沸煮法         D 水解法
18、为了延缓水泥的凝结时间，在生产水泥时必须掺入适量（     ）。

A 石灰       B 石膏       C 助磨剂       D 水玻璃

19、下列水泥中，和易性最好的是（     ）。
A 硅酸盐水泥         B 粉煤灰水泥        C 矿渣水泥         D 火山灰水泥
20、硅酸盐水泥石耐热性差，主要是因为水泥石中含有较多的（     ）。

A 水化铝酸钙   B 水化铁酸钙    C 氢氧化钙      D 水化硅酸钙

五、问答题

1、高铝水泥的特性及应用。

2、硅酸盐水泥的主要特性。水泥的不合格品及废品是如何规定的？

3、为什么生产硅酸盐水泥时掺入的适量石膏不会引起水泥的体积安定性不良，而硅酸盐水泥石处在硫酸盐溶液中时则会造成腐蚀？

4、现有甲、乙两厂生产的硅酸盐水泥熟料，其矿物成分如下表，试估计和比较这两厂所生产的硅酸盐水泥的性能有何差异？

| 生产厂 | 熟料矿物成分(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C3S | C2S | C3A | C4AF |
| 甲 | 56 | 17 | 12 | 15 |
| 乙 | 42 | 35 | 7 | 16 |

5、矿渣水泥与硅酸盐水泥相比有何差异?

6、在什么条件下拌制混凝土选用水泥时要注意水化热的影响？为什么？

7、影响常用水泥性能的因素有哪些？

8、何谓活性混合材料和非活性混合材料？它们加入硅酸盐水泥中各起什么作用？硅酸盐水泥常掺入哪几种活性混合材料？

9、为什么矿渣水泥耐硫酸盐和软水腐蚀性能好，而普通硅酸盐水泥则较差？

10、试分析引起水泥石腐蚀的内因是什么？如何防止？

第四章混凝土

一、填空

1、相同条件下，碎石混凝土的和易性比卵石混凝土的和易性                        。
2、粗骨料的最大粒径是指                        的上限。

3、当水泥加水后，若无减水剂，则由于水泥颗粒间分子凝聚力的作用，使水泥浆形成

结构。

4、普通混凝土用砂当含泥量减小时,混凝土的干缩                        。
5、卵石拌制的混凝土拌合物                        好。

6、你知道哪一种物质是混凝土的减水剂。

7、普通混凝土配合比设计中要确定的三个参数为                                 。

8、拌制混凝土选用级配好、颗粒大的细骨料，不仅节约                        用量，而且有利于硬化后的混凝土性能。

9、你知道哪一种物质是混凝土的早强剂。

10、试验室配合比设计中，应采用三组不同w/c进行水泥混凝土强度检验。一组为计算w/c，其余两组应较计算w/c增减                        。

11、粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的                        。

12、你知道哪一种物质是混凝土的缓凝剂。

13、混凝土中水泥浆凝结硬化前起                        作用。

14、碎石拌制的混凝土拌合物                        差。

15、混凝土拌合物根据坍落度不同，可分为四级，大流动性的坍落度为                    。

16、混凝土中水泥浆凝结硬化后起                        作用。

17、粗骨料的最大粒径不得大于钢筋最小净距的                        。

18、混凝土拌合物根据坍落度不同，可分为四级，流动性的坍落度为                   。

19、对于泵送混凝土，粗胃料的最大粒径与输送管内径之比，对于碎石不宜大于         。

20、混凝土拌合物根据坍落度不同，可分为四级，塑性的坍落度为                     。

21、砂子的细度模数表示砂子的                        。

22、混凝土的合理砂率是指在用水量和水泥用量一定的情况下，能使混凝土获得     的流动性，并能获得良好粘聚性和保水性的砂率。

23、对于泵送混凝土，粗骨料的最大粒径与输送管内径之比，对于卵石不宜大于         。

24、国家标准规定，对非标准尺寸的立方体试件，可采用折算系数折算成标准试件的强度值，边长为100mm的立方体试件的折算系数                        。

25、用连续级配骨料配制的砼拌合物工作性良好，不易产生                      现象。

26、通常要求岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于                        。

27、当水泥用量越多，水灰比越大，混凝土的徐变                        。

28、砂子的筛分曲线用来分析砂子的                        。

29、压碎指标越小说明粗骨料抵抗受压破碎能力                        。

30、在预应力混凝土结构中，徐变会引起                        损失，造成不利影响。

二、名词解释

1、混凝土外加剂2、混凝土拌合物和易性3、混凝土碱—骨料反应4、混凝土徐变5、砂率

三、判断

1、级配好的骨料，其表面积小，空隙率小，最省水泥。（   ）

2、混凝土用砂的细度模数越大，则该砂的级配越好。（   ）

3、砂子的级配决定总表面积的大小，粗细程度决定空隙率的大小。（   ）

4、水泥磨的越细，则混凝土拌合物坍落度越小。（   ）

5、级配相同的砂，细度模数肯定相同。（   ）

6、两种砂细度模数相同，它们的级配也一定相同。（   ）

7、若砂的筛分曲线落在限定的三个级配区的一个区内，则无论其细度模数是多少，其级配好坏和粗细程度是合格的。（   ）

8、混凝土的流动性用沉入度来表示。（   ）

9、对混凝土拌合物流动性大小起决定性作用的是用水量。（   ）

10、混凝土中拌合物的流动性大小主要取决于水泥浆量的多少。（   ）

11、保持砂率不变增加砂石用量，可以减小混凝土拌合物的流动性。（   ）

12、维勃稠度值越大，测定的混凝土拌合物流动性越小。（   ）

13、卵石拌制的混凝土，比同条件下拌制的碎石混凝土的流动性好，但强度低。（   ）

14、流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度高。（   ）

15、提高混凝土的养护温度，能使其早期和后期强度都提高。（   ）

16、在混凝土中掺入适量减水剂，不减少用水量，则可改善混凝土拌合物和易性，显著提高混凝土的强度，并可节约水泥的用量。（   ）

17、在混凝土中加掺合料或引气剂可改善混凝土的粘聚性和保水性。（   ）

18、混凝土中掺入早强剂，可提高混凝土的早期强度，但对后期强度无影响。（   ）

19、混凝土中掺入引气剂可使混凝土的强度及抗冻性降低。（   ）

20、普通混凝土的强度等级是根据3天和28天的抗压、抗折强度确定的。（   ）

21、在混凝土内部结构中，当混凝土没有受到外力作用时内部结构就产生了裂纹。（   ）

22、混凝土中水泥用量越多，混凝土的密实度及强度越高。（   ）

23、普通混凝土的用水量增大，混凝土的干缩增大。（   ）

24、提高水泥石的密实度,可以提高抗腐蚀能力。（   ）

25、碳化会使混凝土的碱度降低。（   ）

26、相对湿度越大，混凝土碳化的速度就越快。（   ）

27、混凝土设计强度等于配制强度时,混凝土的强度保证率为95%。（   ）

28、混凝土的强度标准差σ值越小，表明混凝土质量越稳定，施工水平越高。（   ）

29、混凝土的强度平均值和标准差，都是说明混凝土质量的离散程度的。（   ）

30、对四种基本材料进行混凝土配合比计算时，用体积法计算砂石用量时必须考虑混凝土内1%的含气量。（   ）

四、 单选题

1、石子级配中，（     ）级配的空隙率最小。

A 连续    B 间断    C单粒级

2、普通混凝土的立方体抗压强度与轴心抗压强度之间的关系是（     ）。

A 0.7-0.8     B 0.75-0.85       C 0.85-0.95

3、炎热夏季大体积混凝土施工时,必须加入的外加剂是（     ）。
A 速凝剂         B 缓凝剂            C CaSO4           D 引气剂
4、用掺混合材料的硅酸盐类水泥拌制的混凝土最好选用（     ）。

A  自然养护          B  标准养护         C  水中养护          D  蒸汽养护

5、混凝土用砂尽量选用（     ）的砂，从而节约水泥。

A 中砂    B 粒径较大，级配良好    C合理砂率

6、在原材料一定的情况下，影响混凝土强度决定性的因素是（     ）。

A、水泥标号       B、水灰比         C、骨料种类

7、用高标号水泥配制低标号混凝土时，为满足技术经济要求，可采用（     ）方法。

A、提高砂率     B、掺适量的混合材料     C、适当提高粗骨料的粒径

8、评定细骨料粗细程度和级配好坏的指标为（     ）。

A 筛分析法    B 合理砂率    C 筛分曲线与细度模数

9、压碎指标是用来表示（     ）强度的指标。

A、石子、     B、轻骨料         C、轻骨料混凝土

10、下列各种材料中，材料强度主要取决于水灰比的材料是（     ）。

A、砌筑砂浆、、     B、普通混凝土         C、轻骨料混凝土

11、在混凝土配合比设计中，选择合理砂率的主要目的是（     ）。

A 提高混凝土强度    B 改善混凝土和易性    C 节约水泥

12、配制砼时，限制最大水灰比和最小水泥用量是为了满足（     ）的要求。

A、耐久性、     B、强度         C、和易性

13、在原材料不变的前提下，决定混凝土强度的主要因素是（     ）。

A、水泥用量       B、水灰比         C、砂率

14、配制混凝土时所用砂、石应尽量使（     ）。

A 总表面积大些，空隙率小些    B总表面积小些，空隙率小些    C总表面积大些，空隙率大些

15、大体积砼施工采用的外加剂是（     ）。

A、减水剂     B、早强剂     C、缓凝剂     D、引气

16、对纵向长度较大的混凝土结构，规定在一定间距设置变形缝，原因是（     ）。

A 防止温度变形而产生的结构变化   B 防止混凝土干缩而导致的结构破坏    C 防止基础沉降不均而导致结构破坏

17、普通混凝土用砂应选择（     ）较好。

A 空隙率小    B 尽可能粗    C 越粗越好    D 在空隙率小的条件下尽可能粗

18、对混凝土早期强度提高作用最大的外加剂为（     ）。
A  M剂         B 硫酸钠            C  NaNO3            D 引气剂
19、现场拌制混凝土，发现粘聚性不好时最可行的改善措施为（     ）。
A 适当加大砂率　　B 加水泥浆（W/C不变）  C 加大水泥用量    D 加CaSO4

20、有抗冻要求的混凝土施工时宜选择的外加剂为（     ）。
A  缓凝剂         B 阻锈剂            C 引气剂            D 速凝剂
21、在设计混凝土配合比时，配制强度要比设计要求的强度等级值高些，提高幅度的大小取决于（     ）。

A 设计要求的强度等级高低    B 施工单位管理水平的高低    C 结构特殊要求

22、欲增大混凝土拌合物的流动性，下列措施中最有效的为（     ）。
A 适当加大砂率　　B 加水泥浆（W/C不变）  C 加大水泥用量  D 加减水剂
23、已知混凝土的砂石比为0.56，则砂率为（     ）。

A、0.36         B、0.56         C、0.64        D、1.79

24、混凝土的水灰比值在一定范围内越大，则其强度（     ）。

A、不变       B、无影响    C、越高       D、越低

25、当混凝土拌合物流动性偏小时，调整时应增加（     ）。

A 水泥           B 水             C 水泥和水       D 砂和石子
26、下列材料中，属于非活性混合材料的是（     ）。

A、粉煤灰       B、矿渣         C、火山灰     D、石灰石粉
27、测定混凝土用的标准试件尺寸为（     ）。

A 150×150×150mm   B100×100×100mm   C 70.7×70.7×70.7mm

28、表示干硬性混凝土流动性的指标为（     ）。
 A 坍落度        B 分层度            C 沉入度          D 维勃稠度

29、对混凝土流动性起决定性影响的是（     ）。

A 用水量    B 灰水比    C水泥浆用量

30、测试混凝土静力受压弹性模量时标准试件的尺寸为（     ）。
A 150×150×150mm   B 40×40×160mm   C 70.7×70.7×70.7mm   D 150×150×300mm
五、问答题

1、改善混凝土拌合物和易性的措施有哪些？

2、试述混凝土徐变的利弊。

3、简述混凝土中掺减水剂的技术经济效果。

4、混凝土配合比设计的基本要求有哪些？

5、当混凝土拌合物坍落度达不到要求时如何进行调整？

6、为什么不宜用高强度等级水泥配制低强度等级的混凝土？也不宜用低强度等级水泥配制高强度等级的混凝土？

7、如何采取措施提高混凝土的耐久性？

8、高强砼的特点有哪些？

9、砂率是如何影响混凝土拌合物的和易性的？

10、试述高强砼的配制途径。

11、混凝土立方体抗压强与砼轴心抗压强度是否相同？为什么？

12、轻骨料砼与普通砼相比有何特点，其应用情况如何？

13、如何采取措施减少大体积混凝土体积变形而引起的开裂现象？

14、试述聚合物混凝土特性和应用情况。

15、影响砼的和易性的因素有哪些？

16、纤维混凝土与普通砼相比有何特点，其应用情况如何？

17、影响水泥混凝土强度的因素有哪些？

18、多孔混凝土有哪哪两种？各有何异同？

19、什么是混凝土的碱—骨料反应？对混凝土有什么危害？

20、混凝土的质量控制三个过程包括哪些？

六、计算题

1、已知混凝土试拌调整合格后各材料用量为：水泥5.72kg，砂子9.0kg，石子为18.4kg，水为4.3kg。并测得拌合物表观密度为2400kg/m3，（1）试求其基准配合比(以1m3混凝土中各材料用量表示)。
（2）若采用实测强度为45MPa的普通水泥，河砂,卵石来配制,试估算该混凝土的28天强度(A=0.46，B=0.07)。

2、制C30混凝土，要求强度保证率95%，则混凝土的配制强度为多少?
若采用普通水泥,卵石来配制,试求混凝土的水灰比。已知:水泥实际强度为48MPa,A=0.46,B=0.07

3、已知砼的施工配合比为1:2.40:4.40:0.45，且实测混凝土拌合物的表观密度为2400kg/m3.现场砂的含水率为2.5%，石子的含水率为1%。试计算其实验室配合比。（以1m3混凝土中各材料的用量表示，准至1kg）

4、混凝土的设计强度等级为C25，要求保证率95%，当以碎石、42.5普通水泥、河砂配制混凝土时，若实测混凝土7 d抗压强度为20MPa，推测混凝土28d强度为多少？能否达到设计强度的要求？混凝土的实际水灰比为多少？（A=0.48,B=0.33,水泥实际强度为43MP）

5、某工程设计要求混凝土强度等级为C30，现场施工拟用原料如下：水泥：42.5普通水泥，ρc=3.1g/cm3，水泥实际强度为46.8Mpa；中砂，ρs=2620kg/m3，砂的含水率为3%；碎石，ρg=2710kg/m3，石子的含水率为1%。混凝土单位用水量为160kg/m3，砂率为33%。（1）试计算混凝土的初步配合比；（2）设初步配合比就是试验室配合比度求施工配合比。

6、实验室搅拌混凝土，已确定水灰比为0.5，砂率为0.32，每m3混凝土用水量为180kg，新拌混凝土的体积密度为2450 kg/m3。试求（1）每m3混凝土各项材料用量。（2）若采用水泥标号为42.5级，采用碎石，试估算此混凝土在标准条件下，养护28天的强度是多少？

7、某试样经调整后，各种材料用量分别为水泥3.1 kg，水1.86 kg，砂6.24 kg，碎石12.8 kg，并测得混凝土拌合物的体积密度为2400 kg/m3，若现场砂的含水率为4%，石子的含水率为1%。试求其施工配合比。

8、某砂做筛分试验，分别称取各筛两次筛余量的平均值如下表所示：

| 方孔筛径（mm） | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量 (g) | 0 | 24 | 60 | 80 | 95 | 114 | 105 | 22 | 500 |
| 分计筛余率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计筛余率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计算各号筛的分计筛余率和累计筛余率、细度模数，绘制筛分曲线，并评定砂的粗细程度。

9、今欲配制C40混凝土，试件尺寸为100×100×100（mm），三组试件的抗压强度值分别为（1）48.6 Mpa；47.2 Mpa；45.7 Mpa；（2）49.0 Mpa；51.2 Mpa；58.5 Mpa；（3）54.0 Mpa；53.0 Mpa；55.0 Mpa；要求强度保证率为95%标准差为σ=6.0 Mpa。试求哪个组强度值满足设计强度等级要求。

10、现有甲、乙两种砂，各取干砂500g做筛分试验，其结果如下：

| 筛孔尺寸（mm） |  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | <0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 甲 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 150 | 50 |
|  | 乙 | 50 | 200 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（1）计算甲、乙两种砂的细度模数，属何种砂。

（2）若两种砂配成细度模数为2.7时，甲、乙两种砂各占多少？

11、某工地施工采用的施工配合比为水泥312kg，砂710kg，碎石1300kg，水130kg，若采用的是42.5级普通水泥，其实测强度为46.5 Mpa，砂的含水率为3%，石子的含水率为1.5%。混凝土强度标准差为σ=4.0 Mpa。问：其配合比能否满足混凝土设计等级为C20的要求？

第五章砂浆

一、填空

1、对于毛石砌体的砂浆宜选用粗砂，砂子的最大粒径不超过灰缝厚度的               。

2、对于砖砌体的砂浆宜选用中砂，砂子的最大粒径不应大于                        。

3、水泥砂浆采用的水泥强度等级不宜大于                        级。

4、水泥混合砂浆采用的水泥强度等级不宜大于                        级。

5、抹面砂浆一般分两层或三层薄抹，中层砂浆起                        作用。

6、用于混凝土基层的底层抹灰，常为                        砂浆。

二、判断

1、砌筑砂浆的强度，无论其底面是否吸水，砂浆的强度主要取决于水泥强度及水灰比。（   ）

2、用于不水基底的砂浆强度,主要决定于水泥强度和水灰比。（   ）

三、问答题

1、装饰砂浆的施工方法有哪些？对抹面砂浆有哪些要求？

2、防水砂浆主要有哪些？如何提高其防水效果？

3、抹灰砂浆一般分几层涂抹？各层起何作用?分别采用什么砂浆？

4、砂浆的保水性在什么范围内最合适？砂浆的保水性不良对其质量有什么影响？

5、砌筑砂浆的组成材料有何要求？

四、计算题

1、试配制用于砌筑多孔砌块，强度等级为M10的水泥混合砂浆配合比。采用水泥为32.5级普通水泥，实测强度为35.5Mpa,堆积密度为1290kg/m3；砂子用中砂，堆积密度为1500kg/m3，含水率为3%；石灰膏，稠度120mm，1m3砂浆用水量为300kg，砂浆强度标准差σ=1.25，砂浆的特征系数A=3.03,B=-15.09。

第六章烧结砖

一、填空

1、当焙烧窑中为氧化气氛时所烧得的砖为                         。

2、当焙烧窑中为还原气氛时所烧得的砖为                        。

3、某建筑物基础采用砖基础，应选用                        砌体材料。

4、每立方米砖砌体需用砖                        块。

5、烧结普通砖的应用

6、烧结多孔砖和空心砖与烧结普通砖相比有何优点？

二、名词解释

1、过火砖2、欠火砖

三、判断

1、多孔砖和空心砖都具有自重较小、绝热性较好的优点，故它们均适合用来砌筑建筑物的内外墙体。  （   ）

2、烧结空心砖可以用于六层以下的承重墙。（   ）

四、问答题

1、欠火砖与过火砖有何特征？红砖和青砖有何差别？

第七章建筑钢材

一、填空

1、钢材的冲击韧性随温度下降而降低，当环境温度降至 一定程度时，冲击韧性大幅度下降，这时钢材呈                性。

2、钢筋混凝土结构用热轧钢筋中光圆钢筋用                        符号表示。

3、钢筋混凝土结构用带肋钢筋用                        符号表示。

4、钢的牌号Q235-AF中A表示                        。

二、名词解释

1、钢的冷弯性能2、 钢材的屈强比3、时效敏感性

三、判断

1、由于合金元素的加入，钢材强度提高，但塑性却大幅下降。（   ）

2、伸长率越大，钢材的塑性越好。（   ）

3、随含碳量提高，建筑钢材的强度、硬度均提高,塑性和韧性降低。（   ）

4、钢材的屈强比越大，则其利用率越高而安全性小。（   ）

5、钢结构设计时是以抗拉强度确定钢材容许应力的。（   ）

6、钢结构设计时，对直接承受动荷载的结构应选用沸腾钢。（   ）

7、吊车梁和桥梁用钢，要注意选用韧性大，且时效敏感性大的钢材。（   ）

8、寒冷地区应尽量选用脆性转变温度较高的建筑钢材。（   ）

9、低合金钢比碳素结构钢更适合于高层及大跨度结构。（   ）

四、 单选题

1、热轧钢筋按其机械性能分级，随级别增大，表示钢材（     ）。

A 强度增大，伸长率降低  B 强度降低，伸长率增大  C强度增大，伸长率增大D强度降低，伸长率降低

2、反映钢材均匀变形下的塑性指标（     ）。

A 伸长率        B 延伸率        C 冷弯       D屈强比

3、下列钢材中，塑性及可焊性均最差的为（     ）。

A、Q215         B、Q235         C、Q255          D、Q275

4、对直接承受动荷载而且在负温下工作的重要结构用钢应特别注意选用（     ）。
A 屈服强度高的钢材  B 冲击韧性好的钢材  C 延伸率好的钢材  D 冷弯性能好的钢材

5、在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（     ）。
A 可靠性难以判断   B 可靠性低，结构不安全   C 可靠性较高，结构安全  D  结构易破坏
6、普通钢筋混凝土结构中，为了防止钢筋锈蚀常采用的措施是（     ）。

A 降低混凝土水灰比   B 保证钢筋外有足够厚的保护层    C 加阻锈剂

7、下列碳素结构钢中含碳量最高的是（     ）。

A  Q235        B  Q215        C Q255       D Q275

8、下列钢材中，综合性能最好的为（     ）。

A Q215         B Q235         C Q255         D Q275

9、建筑工程常用的碳素结构钢的钢号为（     ）。

A、Q195       B、Q215       C、Q235       D、Q255        E、Q275

10、焊接钢结构宜选用的钢材为（     ）。
A Q195         B Q235-AF      C Q235-D     D Q235-B
11、钢结构设计中，强度取值的依据是（     ）。

A 屈服强度  B 抗拉强度  C 弹性极限  D屈强比

五、问答题

1、低合金钢有何特点？建筑上常用哪些牌号？

2、钢的四种热处理方式目的各是什么？

3、不同建筑结构对钢的材质要求是什么？

4、试述各级热轧钢筋的特性和应用。

5、何谓钢的冷加工强化及时效处理？冷拉并时效处理后的钢筋性能有何变化？

6、钢材锈蚀的主要原因有哪些？

第八章建筑塑料

一、填空

1、聚氯乙烯的英文缩写为                        。

2、氯乙烯的英文缩写为                        。

3、聚苯乙烯的英文缩写为                        。

二、问答题

1、建筑塑料与传统建筑材料相比有哪些特点？

2、何为玻璃钢？有哪些特点？

第九章沥青

一、填空

1、沥青由固态转变为具有一定流动性膏体的温度，称为                        。

二、名词解释

1、沥青的温度敏感性

三、判断

1、石油沥青中油分的含量越大，则沥青的温度感应性越大。（   ）

2、石油沥青的软化点越低，温度稳定性越小。（   ）

3、一般来说软化点大的沥青较化点大的沥青抗老化性好。（   ）

四、 单选题

1、配制屋面用沥青防水材料，选用沥青的主要依据之一是（     ）。

A 环境最高气温+25℃    B 沥青表面达到的最高气温+25℃   C 环境平均气温+25℃

D环境最低气温+25℃

2、石油沥青油纸和油毡的标号是以（     ）表示的。

A 油纸和油毡的耐热度       B 油纸和油毡的抗拉强度         C 油纸和油毡的的重量g/m2        D 油纸和油毡原纸每m2的重量g/m2 。

3、在软化点满足要求的前提下，所选沥青的牌号（     ）。

A 应尽可能高       B 应尽可能低         C 应适中        D 高低均可

4、、建筑石油沥青的牌号越大，则沥青（     ）。

A 粘性越大        B 塑性越大      C 软化点越高      D使用年限越长

5、建筑石油沥青牌号的数值表示的是（     ）。

A 针入度平均值      B 延度平均值         C 软化点平均值        D 油分的平均值

6、石油沥青的温度敏感性是以（     ）表示的。

7、石油沥青的塑性是以（     ）表示的。
A 针入度       B 延度         C 软化点        D 溶解度

8、用于炎热地区屋面防水的沥青胶宜采用（     ）配制。
A 10号石油沥青  B 60号石油沥青   C 100号石油沥青   D 软煤沥青
9、石油沥青的粘性是以（     ）表示的。
A 针入度       B 延度         C 软化点        D 溶解度
10、石油沥青的牌号主要根据其（     ）划分。

A 粘度        B 延伸度      C 软化点      D针入度

第十章木材

一、填空

1、                        是木材物理学性质发生变化的转折点。

二、名词解释

1、平衡含水率2、木材的纤维饱和点

三、判断

1、当木材存在的吸附水发生变化时，木材的体积和强度将发生变化。（   ）

2、随含水率增大，木材的体积膨胀，强度降低。（   ）

3、木材的胀缩变形是径向大于弦内。（   ）

四、 单选题

1、当木材处于温度为（       ）最适宜真菌的生长。

A 14-20          B 16-25           C 24-30          D 26-35

2、当木材含水率为（     ）最适宜真菌的生长。

A 15-30%          B 25-40%           C 35-50           D 45-60%

3、木材的平衡含水率在相对湿度不变条件下随温度升高而（     ）。

A 减小          B 增大           C 不变

4、木材在应用中各力学强度中（     ）不允许使用。

A 顺纹抗压          B 顺纹抗拉           C 顺纹抗剪

5、木材的含水量在纤维饱和点内变化时，对其顺纹方向强度影响按大小排列正确的是（     ）。

A 抗压强度>抗拉强度>抗剪强度    B抗剪强度>抗压强度>抗拉强度

C 抗拉强度>抗压强度>抗剪强度

6、木材在不同受力方式下的强度值，存在如下关系（     ）。

A 抗弯强度>抗压强度>抗拉强度>抗剪强度    B抗压强度>抗弯强度>抗拉强度>抗剪强度

C 抗拉强度>抗弯强度>抗压强度>抗剪强度    D抗剪强度>抗拉强度>抗压强度>抗弯强度

7、由于木材的构造的不均匀性木材在各方向的变形应符合（     ）。

A 弦向变形 > 径向变形 > 顺纤维方向变    B径向变形 > 弦向变形 > 顺纤维方向变形

C顺纤维方向变形 > 径向变形 > 弦向变形  D 顺纤维方向变形 > 弦向变形 > 径向变形

8、木材的持久强度为极限强度的（     ）。

A 40-50%          B 50-60%           C 60-70 %          D 70-80%

9、可造成木材腐朽的真菌为（     ）。
A 霉菌         B 腐朽菌        C 变色菌       D 白蚁

10、木材的强度中，在理论上最大的是什么强度？（     ）。

A 顺纹抗压    B 顺纹抗拉     C 横纹抗压    D 横纹抗拉

五、问答题

1、材锈蚀的防止方法有哪些？

2、木材的优缺点。

3、人造板材主要有哪些品种？各有何特点？

4、试述木材的腐朽原因及防止方法。